## Slide 1
Примеры применения и возможности рентгеновских методов анализа
в ИЗК СО РАН
С.н.с. ЦКП «Геодинамика и геохронология»
Пашкова Галина Валерьевна

## Slide 2
Группа рентгеновских методов анализа ИЗК СО РАН
Д-р тех. наук
Ревенко А.Г.
Канд. геол.-мин. наук
Черкашина Т.Ю.
Канд. хим. наук
Пашкова Г.В.
Канд. геол.-мин. наук
Штельмах С.И.
Канд. хим. наук
Суворова Д.С.
Всего – 10 человек.
Научные сотрудники – 5 человек
Основные задачи: определение минерального и элементного состава
горных пород, руд, осадков и других природных и техногенных материалов

## Slide 3
Рентгеноструктурный анализ
2) Рентгеновские аппараты УРС-55а для съёмки малого количества вещества фотометодом в камерах РКД с использованием рентгеновских трубок с Fe, Cu, Mo, Co анодами.
Дифрактометр ДРОН-3.0
CuK- излучение
Ni- фильтр,
Схема фокусировки по Бреггу-Брентано
3) Дифрактометр D8 Advance
(Bruker AXS, Германия), установленный в ИГХ СО РАН

## Slide 4
В ходе рентгенографических исследований с участием сотрудников ИЗК СО РАН (E.К. Васильева, З.Ф. Ущаповской, А.А. Кашаева и др.) открыто более 10 новых минералов
Идентифицирован ряд редчайших минералов, представляющих первую находку в России (анкангит),
вторую-третью находку в мире (фресноит, паральстонит, гарронит, перлиалит, денисовит, кызылкумит, розенбергит и др.).
Флоренсовит
Одинцовит

## Slide 5: Анализ глинистых минералов
Неориентированный
препарат
Подготовка ориентированного
препарата
Fe‐Al‐хлорит
ИЛЛИТ‐СМЕКТИТ
воздушно-сухой
насыщенный ЭГ
прогретый при 550оС
Расположение плоских
частиц на поверхности кюветы
Типы подготовки
осаждённого препарата
Смещение пиков в зависимости от подготовки препарата, которое позволяет определить ССО
Стандартная процедура подготовки порошковых проб
Получаем сложную дифрактограмму с наложением пиков фаз, что затрудняет однозначную диагностику
Глинистые минералы имеют слоистую кристаллическую структуру с различными дефектами, часто встречаются смешаннослойные образования (ССО), из-за чего становится затруднительной идентификация представленного материала

## Slide 6
Оксалатные
Фосфатные
Уратные
Карбонатные
Ксантиновые
Цистиновые
Почечный камень
смешанного состава
Минералогическая классификация почечных камней:
Назначается диета в зависимости от типа камней
Анализ пещерных образований
в минеральном составе могут встречаться оксалатные и уратные типы минералов. Такие минералы формируются из раствора гуано и мочи летучих мышей

## Slide 7
Рентгеновский спектрометр с волновой дисперсией S8 TIGER (Bruker, Германия)
Рентгенофлуоресцентный анализ
ЦКП располагает большой коллекцией стандартных образцов геологических материалов (более 150 наименований)
Для рутинных исследований применяются методики количественного анализа, разработанные в ИЗК СО РАН
(с участием Ревенко А.Г., Худоноговой Е.В., Черкашиной Т.Ю., Штельмах С.И.),
а также методики, опубликованные в научной литературе.

## Slide 8
1-5 г
Прессование
Таблетка-излучатель
С помощью метода РФА с волновой дисперсией определяются содержания основных и примесных элементов в горных породах, почвах, осадках и других природных средах
Возможно определение широкого круга элементов:
Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, P2O5, S(общ.), K2O, CaO, TiO2, MnO, Fe2O3,
C, F, Cl, Sc, V, Cr, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Sn, Sb, Cs, Ba, La, Ce, Nd, Ta, W, Bi, Th, U, Pb

## Slide 9
Руководитель – Ревенко А.Г.
Рис.1. Спектр в диапазоне длин волн 0.125 - 0.145 нм.

## Slide 10
В качестве объектов исследования выбраны образцы мрамора (светло-серого, белого, темно-серого), светло-серого известняка, а также флюоритсодержащей руды
V, Cr, Co, Ni, Cu, Zn, Pb, Ba, La, Ce, Nd, Rb, Sr, Y, Zr, Nb
2017 г

## Slide 11
Исследования в этом направлении необходимы для:
учета спектральных наложений
оценки возможности использования фильтров для увеличения контрастности аналитических линий и снижения пределов обнаружения.
На сегодняшний день в литературе очень мало данных по эффективности отражения во втором и третьем порядках отражения для кристаллов-анализаторов PET, KAP, RbAP и многих других. Так, для кристалла-анализатора PET важными наложениями являются (длина волны в ангстремах):
PKα (6,157) – CaKβ1II (6,179),
SiKα (7,125) – FeKβ1IV (7,026),
CsLα1 (2,892) – ZnKα1II (2,870) и ZnKα2II (2,878),
CeLβ1 (2,356) и AsKαII (2,352 и 2,360 для α1 и α2, соответственно)
NiKα (1,658) – YKαII (1,658) и RbKβ1II (1,657),
PbLβ1 (0,983) – SnKαII (0,981)
Оценка эффективности отражения рентгеновского излучения кристаллами-анализаторами при более высоких порядках отражения
Ревенко А.Г., Худоногова Е.Н., Штельмах С.И.

## Slide 12
S8 Tiger - маска, ограничивающая область возбуждения и отбора флуоресцентного излучения до 8 мм
Масса образца была снижена до 200-300 мг
Анализ донных отложений озерных систем при оценке изменений окружающей среды и климата
Совместные исследования с ИГХ СО РАН
(Финкельштейн А.Л., Айсуева Т.С.,
Чубаров В.М., Амосова А.А.)
Керн донных отложений должен быть опробован по всей длине с минимальным шагом. Масса пробы, поставляемой на анализ, часто ограничена (менее 500 мг)
Ключевой подход -разработка и обоснование методик, направленных на анализ проб с минимально обоснованным объемом/навеской

## Slide 13
Спектрометр S8 Tiger используется для определения породообразующих компонентов
(Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, P2O5, K2O, CaO, TiO2, MnO, Fe2O3) и микроэлементов (V, Cr, Co, Ni, Cu, Zn, Rb, Sr, Ba, Y, Pb, Zr, Nb) в донных отложениях озер
Рис. 1. Зависимость содержания Br и (SiO2 bio) от глубины отбора пробы (оз. Байкал)
Повышение точности определения
серы и хлора
Разрабатываются новые методики
расширяется круг определяемых элементов
Оценка возможностей определения углерода и форм его нахождения в донных отложениях
2016 г

## Slide 14
Обзорная карта района исследования
Эколого-геохимическая съемка включала — отбор проб почв, растений и воды через каждый 1 км в выделенных водосборных бассейнах средней части о. Ольхон. В каждом выделенном водосборном бассейне была заложена сеть точек опробования, в которых были отобраны пробы:
а) пробы почв отбирались с глубины 10-15 см в полиэтиленовые зип-пакеты;
б) растения (корни и ветви сосны) отбирались на удалении от точки на расстоянии от 1 до 10 м;
Оценка экологического состояния природной среды о. Ольхон
(Т.Ю. Черкашина, В.А. Пеллинен)
С использованием данных РФА рассчитаны различные эколого-геохимические индикаторы

## Slide 15
Тетенькин А.В., Ветров В.М., Демонтерова Е.И., Пашкова Г.В., Канева Е.В. Аргиллитовые артефакты как источник информации о связях населения бассейна Витима в эпоху финального плейстоцена - среднего голоцена // Археология, этнография и антропология Евразии. 2018. - №2. - С. 16-24.
Применение РФА в археологии
Рис. 1. Расположение археологических местонахождений с аргиллитовыми
артефактами долине р. Витим.
Рис. 2. Изделия из аргиллита. 1–3 – Усть-Каренга XVI; 4–6 – Коврижка I, культурный горизонт 2.
Рис. 3. Диаграммы химического состава аргиллитов с местонахождений Коврижка I (а) и IV (б), Усть-Каренга XII (в) и XVI (г – обр. 7_1, д – обр. 7_2).

## Slide 16
Тетенькин А.В., Жмур О.В., Демонтерова Е.И., Канева Е.В., Сальная Н.В. Костяные фигуры и знаково-символический контекст жилища 6 культурного горизонта стоянки Коврижка IV на Витиме// Археология, этнография и антропология Евразии 2018, №4
Рис. 4. Диск черного алеврита,
слева фото алеврита под бинолупой.
Рис. 5. Диаграммы сравнения химического состава образцов черного алеврита из диска и наброса на кострище 6-й культурный горизонт стоянки Коврижка IV (среднее течение р. Витим).
В 2016 году при раскопе был найден
наброс на кострище в виде черного алеврита. На следующий 2017 год был найден диск черного алеврита. Сопоставление черного алеврита с разных культурных горизонтов проводили с помощью РФА (аналитик Е. Худоногова).
Сделан вывод о длительной практике приноса на стоянку специфического вещества и использования его в манипуляциях с очагом.

## Slide 17
Определение содержаний породообразующих компонентов в горных породах на спектрометре S8 Tiger с предварительным сплавлением образцов
2018 г

## Slide 18
Рентгенофлуоресцентный анализ молока и молочных продуктов
Расчет
концентраций
лиофилизация
Прессование
излучателя
Измерение
5-Year Impact Factor: 7.621
Представлен обзор литературных источников, в которых описаны особенности применения рентгенофлуоресцентного анализа (РФА) для определения содержаний элементов в молоке и молочных продуктах
2018 г

## Slide 19
Анализ нефтепродуктов – одно из перспективных применений спектрометра S8 Tiger
Существуют ASTM и ISO стандарты, регулирующие применение рентгенофлуоресцентного метода анализа в нефтяной промышленности
S, V, Ni и ряд других микроэлементов–важные индикаторы качества продуктов

## Slide 20
Рентгенофлуоресцентный анализ с полным внешним отражением (РФА ПВО)
Преимущества РФА ПВО:
Малые навески (объемы)
Низкий уровень фона в спектре;
Анализ способом внутреннего стандарта
S2 PICOFOX (Bruker, Германия)
Отбор пробы
(1 мл); разбавление
Жидкости
Измельченные твердые материалы
Нанесение аликвоты пробы
высушивание
измерение
Приготовление суспензии

## Slide 21
Основные методические исследования направлены на выбор:
-оптимальных условий подготовки проб (приготовлению «тонкого» образца)
- способов расчета концентраций и учета матричных эффектов
Разработаны методические подходы при анализе разнообразных объектов:
Пресные воды
( Cl, K, Ca, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Sr, Ba, Pb)
Рассолы
(Cl, K, Ca, Br, Sr)
Молоко
(P, S, Cl, K, Ca, Zn, Br, Rb, Sr)
РФА ПВО
Калиевые полевые шпаты
(Rb, Sr, Cs, Ba, and Pb)
Донные отложения
2018 г
Al, K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Rb, Sr, and Ba
Анализ малых навесок (20 мг)

## Slide 22
Разработка методического обеспечения определения эссенциальных и токсичных элементов в крови методом рентгенофлуоресцентного анализа с полным внешним отражением для медицинского применения
Внедрение в медицинские исследования экспрессных методов анализа биологических жидкостей, позволяющих количественно определять широкий круг элементов, является актуальной задачей.
РФА ПВО является перспективным методом для решения задач в области медицины !!!
Планируемые исследования (проект РФФИ):
Кровь
Плазма
Сыворотка
P, S, Cl, K, Ca, Fe, Ni, Cu, Zn, Se, Br, Rb, Pb, As, Hg

## Slide 23
Публикации (Web of Science) сотрудников группы рентгеновских методов анализа 2013-2018 гг
Pashkova G.V., Revenko A.G., Finkelshtein A.L. Study of factors affecting the results of natural water analyses by total reflection X-ray fluorescence. X-Ray Spectrometry. 2013. V. 42, P. 524–530.
Smagunova A.N., Pashkova G.V. Choice of optimal conditions for X-ray fluorescence analysis of milk products with varying fat content. X-Ray Spectrometry. 2013. V. 42. P. 546-551.
Cherkashina T.Yu., Panteeva S.V., Pashkova G.V. Applicability of direct total reflection X-ray fluorescence spectrometry for multielement analysis of geological and environmental objects. Spectrochimica Acta. 2014. V. 99 B. P. 59–66.
Pashkova G.V., Revenko A.G. A Review of Application of Total Reflection X-ray Fluorescence Spectrometry to Water Analysis. Applied Spectroscopy Reviews. 2015. V. 50, N. 6. P. 443-472.
Pashkova G.V., Aisueva T.S., Finkelshtein A.L., Ivanov E.V., Shchetnikov A.A. Analytical approaches for determination of bromine in sediment core samples by X-ray fluorescence spectrometry. Talanta. 2016. V. 160. P. 375-380.
Cherkashina T. Yu., Shtel'makh S.I., Pashkova G.V. Determination of trace elements in calcium rich carbonate rocks by Wavelength Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometry for environmental and geological studies. Applied Radiation and Isotopes. 2017. V. 130. P. 153-161.
Suvorova, D., Khudonogova, E., Revenko, A., 2017. X-ray fluorescence determination of Cs, Ba, La, Ce, Nd, and Ta concentrations in rocks of various composition. X-Ray Spec-trometry, v. 46, p. 200–208
Pashkova G.V., Smagunova A.N., Finkelshtein A.L. X-ray fluorescence analysis of milk and dairy products: A review. Trends in Analytical Chemistry 106 (2018) 183-189.
Pashkova G.V., Aisueva T.S., Finkelshtein A.L., Cherkashina T.Yu., Shchetnikov A.A. Quantitative approaches to the determination of elements in lake sediments by total reflection X-ray fluorescence. Microchemical. J. V. 143. P. 264-271.
Pashkova G.V., Panteeva S.V., N.N. Ukhova, V.M. Chubarov, A.L. Finkelshtein, A.V. Ivanov, A.M. Asavin. Major and trace elements in meimechites – rarely occurring volcanic rocks: developing optimal analytical strategy. Geochemistry: Exploration, Environment, Analysis

## Slide 24
Эффективная работа аналитика возможна при совместной работе с заказчиками, готовыми предоставить разнообразные объекты для исследований и заинтересованными в интерпретации полученных аналитических данных
Сотрудники группы рентгеновских методов анализа ЦКП «Геодинамика и геохронология» всегда готовы к сотрудничеству и решению новых задач